Правила эксплуатации аккумуляторных батарей

Убедитесь, что приобретенная Вами батарея соответствует требованиям технического паспорта Вашего автомобиля и помните, что использование аккумуляторной батареи для иных целей, кроме запуска двигателя Вашего автомобиля, запрещается. При эксплуатации Ваша АКБ и её контактные клеммы должны всегда быть чистыми от грязи и окислов. Рекомендуется покрыть контакты после соединения кислотостойкой смазкой, так же регулярно контролировать уровень электролита в банках АКБ (уровень должен быть на 10 - 15 мм выше уровня пластин.) При необходимости АКБ доливается дистиллированной водой. Запрещается доливать электролит или кислоту! Запрещается производить замену электролита! Таблица состояния заряженности АКБ в зависимости от плотности электролита. Зарядка Плотность при +25о Сo г/см3 100 % 1,28 75 % 1,24 * 50 % 1,20 ** 20 % 1,16 *** * - предельно допустимое значение зимой. ** - предельно допустимое значение летом. *** - не допустимое значение. Если Вы заметили несоответствие плотности Вашего АКБ 100% уровню заряженности, значит, Ваша батарея требует подзарядки. Помните, что ток зарядки для АКБ не должен превышать 10% от значения ее емкости в ампер-часах Помните. Хранение аккумулятора в разряженном состоянии недопустимо!

Во избежание повышенного разряда АКБ контролируйте зарядное напряжение Вашего автомобиля. Напряжение зарядки при включенных электропотребителях и частоте вращения 1500-2000 об/мин должно быть не более 14,5 В при включенных лампах дальнего света. Допустимая утечка 0,5-10 мА. Не забывайте, что электролит это разбавленная кислота, т.е. пользуйтесь защитными от кислоты средствами, и то, что при зарядке батареи выделяются горючие газы, т.е. в процессе зарядки батареи запрещено пользоваться открытым огнем, курить и т.д